| Обозначение | Диаметр наружный/ диаметр откр. ствола | Перепад давления | Длина | Среда набухания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗНТ 93.00.00.000 А | ø136 | 68 МПа | 2м | нефть |
| ЗНТ 112.00.00.000А | ø 118 | 68МПа | 2м | нефть |
| ЗНТ 93.00.00.000 А-01 | ø136 | 68 МПа | 2м | Вода |
| ЗНТ 99.00.00.000 А | ø144 | 68 МПа | 2м | нефть |
| ЗНТ 101.00.00.000 А | ø144 | 68 МПа | 2м | нефть |
| ЗНТ 96.00.00.000 Б | ø135/ ø142,9 | 18 МПа | 1м | вода |
| ЗНТ 102.00.00.000Б | ø146/ ø155,6 | 17 МПа | 1м | нефть |
| ЗНТ 102.00.00.000Б-01 | ø146/ ø155,6 | 17 МПа | 1м | вода |
| ЗНТ 103.00.00.000Б | ø135/ ø142,9 | 15МПа | 1м | вода |
| ЗНТ 104.00.00.000Б | ø117/ ø123,8 | 15МПа | 1м | вода |
| ЗНТ 105.00.00.000Б | ø143/ ø165,1 | 7 МПа | 1м | вода |
| ЗНТ 106.00.00.000Б | ø122/ ø132 | 15 МПа | 1м | вода |
| ЗНТ 107.00.00.000Б | ø118,1/ ø124,5 | 17 МПа | 1м | нефть |
| ЗНТ 103.00.00.000Б-01 | ø135/ ø142,9 | 15МПа | 1м | нефть |
| ЗНТ 98.01.00.000 | ø142,9/ ø152,4 | 68 МПа | 5м | Комбинированный (вода/нефть) |
| ЗНТ 146.00.00.000 А | 202/215,9 | 63,7 (650) МПа | 4.3 м | нефть |

НАБУХАЮЩИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ПАКЕРЫ