|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Диаметр наружный/ диаметр откр. ствола** | **Перепад давления** | **Длина** | **Среда набухания** |
| **ЗНТ 93.00.00.000 А** | ø136 | 68 МПа | 2м | нефть |
| **ЗНТ 112.00.00.000А** | ø 118 | 68МПа | 2м | нефть |
| **ЗНТ 93.00.00.000 А-01** | ø136 | 68 МПа | 2м | Вода |
| **ЗНТ 99.00.00.000 А** | ø144 | 68 МПа | 2м | нефть |
| **ЗНТ 101.00.00.000 А** | ø144 | 68 МПа | 2м | нефть |
| **ЗНТ 96.00.00.000 Б** | ø135/ ø142,9 | 18 МПа | 1м | вода |
| **ЗНТ 102.00.00.000Б** | ø146/ ø155,6 | 17 МПа | 1м | нефть |
| **ЗНТ 102.00.00.000Б-01** | ø146/ ø155,6 | 17 МПа | 1м | вода |
| **ЗНТ 103.00.00.000Б** | ø135/ ø142,9 | 15МПа | 1м | вода |
| **ЗНТ 104.00.00.000Б** | ø117/ ø123,8 | 15МПа | 1м | вода |
| **ЗНТ 105.00.00.000Б** | ø143/ ø165,1 | 7 МПа | 1м | вода |
| **ЗНТ 106.00.00.000Б** | ø122/ ø132 | 15 МПа | 1м | вода |
| **ЗНТ 107.00.00.000Б** | ø118,1/ ø124,5 | 17 МПа | 1м | нефть |
| **ЗНТ 103.00.00.000Б-01** | ø135/ ø142,9 | 15МПа | 1м | нефть |
| **ЗНТ 98.01.00.000** | ø142,9/ ø152,4 | 68 МПа | 5м | Комбинированный (вода/нефть) |
| **ЗНТ 146.00.00.000 А** | 202/215,9 | 63,7 (650) МПа | 4.3 м | нефть |

НАБУХАЮЩИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ПАКЕРЫ