| № п/п | Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗХБ 200.02.00.016. | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 |
| 1 | Диаметр, мм | 31,8 (1,25) | 38,1 (1,50) | 44,5 (1,75) | 50,8 (2,00) | 57,2 (2,25) | 63,5 (2,50) | 69,9 (2,75) | 76,2 (3,00) | 82,6 (3,25) | 89 (3,50) |
| 2. | Материал шара | Алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шар

| № п/п | Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗХБ 10.00.00.014 | ЗХБ 10.00.00.003 | ЗХБ 10.00.00.005 | ЗХБ 10.04.00.007 | ЗХБ 40.00.00.004 | ЗХБ 40.00.004 |
| 1 | Диаметр, мм | 19,05 (0,75) | 25,4 (1,00) |  | 25,4 (1,00) | 31,75 (1,25) | 38,1 (1,50) |
| 2. | Материал шара | Композит | Алюминиевый сплав | Композит | Бронза |  |  |

| № п/п | Наименование | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗХБ 200.02.00.005. | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 |
| 1 | Диаметр, мм | 31,8 (1,25) | 38,1 (1,50) | 44,5 (1,75) | 50,8 (2,00) | 57,2 (2,25) | 63,5 (2,50) | 69,9 (2,75) | 76,2 (3,00) | 82,6 (3,25) | 89 (3,50) |
| 2 | Назначение | Активация муфт ГРП при проведении работ по гидроразрыву пласта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Материал шара | Композитный материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Плотность материала г/см2 | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Максимальный перепад давления, МПа (кгс/см2). | 68,6 (700). | 63,7 (650) | 58,8 (600) | 53,9 (550) |  |
| 6 | Максимальная рабочая температура, К (ºС). | 453 (180). |